Leistungsprofil Chemikalienhandschuh Gesundheitsschutz Tabelle

| Material des Chemikalien- schutzhandschuhs | Leistungsprofil |
| --- | --- |
| Latex (Natural Rubber – NR) | schützt vor vielen anorganischen Chemikalien (Säuren, Laugen, Salzlösungen), allerdings nicht vor Ölen und sehr vielen organischen Stoffen. |
| Polychloropren, Neopren (CR) | schützt vor anorganischen Chemikalien und vielen organischen Stoffen, allerdings nicht vor chlorierten Kohlenwasserstoffen. |
| Nitril-Kautschuk (Nitril-Butyl-Rubber – NBR) | schützt vor vielen anorganischen und organischen Stoffen, allerdings nicht vor chlorierten Kohlenwasserstoffen. |
| Fluorkautschuk (FKM) | schützt vor chlorierten Kohlenwasserstoffen. |